6-s玻璃钢摇床

产品名称： 6-s玻璃钢摇床 产品别名： 6s玻璃钢摇床 规格型号： 6-S 推荐等级： ★★★★☆ 产 品 概 况： 6-S摇床是重力选矿的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。 摇床的选矿过程是在具有复条的倾斜床面上进行的，矿粒群从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽供给横向冲洗水，于是矿粒在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。因此，比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐由A边向B边呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出，最后被分成精矿，中矿和尾矿。 6-s摇床具有富矿比高，选别效率高，看管容易，便于调节冲程。在改变横向坡度和冲程是仍可保持床面运行平衡，弹簧放置在箱体内，结构紧凑，且能依次得出最终精矿和最终尾矿。 产 品 结 构 及 材 质： 本摇床主要由床头、电动机、调坡器、床面、矿槽、水槽、来复条以及润滑系统等八个部分组成。 床面的纵向往复运动是通过曲柄连杆式传动机构来实现的。电动机通过皮带传动使大皮带轮带动曲轴旋转，摇杆随之作上、下运动，摇杆向下运动时，肘板推动后轴和往复杆向后移动，弹簧受到压缩。床面是通过联动座和往复杆相连的，所以此时亦使床面作后退运动，当摇杆向上运动时，由于受到弹簧的伸张力推动，床面随之向前运动。 床面向前运动期间，肘板间的夹角是由大向小变化，肘板端点的水平移动速度则由小向大变化。故床面的前进运动即由慢而快，反之在床面后退时，则由快而慢从而造成了等差运动，这样可保证床面上的物料向前运动，并进行按比重分选。 床面外形呈直角梯形，在木制框架内，木板沿斜向(与轴线交角45度)拼成平面。床面分漆灰刻槽床面及橡胶床面两种。漆灰刻槽床面用于选别细泥，橡胶床面则用于选别粗矿。用于选取细泥的摇床面沿纵向有0.5度左右的向下倾斜，用于选别粗砂的摇床则在纵向有1-2度的倾斜，在精矿端抬高。纵向坡度的大小借支撑机构上的螺栓调节。 床面用摇动支撑支承在调坡机构上。摇动支撑使床面在垂直平面内作弧线起伏的前后往复运动。摇动支撑用槽钢固定在调节座板上，当用手轮通过调节丝杆使调节座板在鞍形座上回转时，即可调节床面倾角。 产 品 应 用 范 围： 6-S摇床是重力选矿的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。 产 品 规 格 及 技 术 参 数： 名 称 单 位 粗矿床面 细砂床面 矿泥床面 床 面 尺 寸 长度 mm 4450 4450 4450 传动端宽 mm 1855 1855 1855 精矿端宽 mm 1546 1546 1546 最大给矿粒度 mm 2 0.5 0.15 给矿量 t/d 30-60 10-20 15-25 给矿浓度 % 25-30 20-25 15-25 行程 mm 16-22 11-16 8-16 频率 f 45-48 18-53 50-57 床面清洗水量 t/d 80-150 30-60 10-17 床面横向坡度 度 2°30-4°30 1°30-3°30 1°-2° 床面纵向坡度 % 1.4 0.92 ----- 床面尖夹角 度 32°-42° 40° 42° 选矿面积 立方米 7.6 7.6 7.6 床面长度比 2.6 2.6 2.6 床面断面形状 矩形 锯齿型 三角形 电机功率 KW 1.1 1.1 1.1 传动机构 偏心连杆机构 根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，左式摇床则给矿位置在左边。 根据摇床的安装基础可分为以下类型 固定式摇床 带小槽钢支架摇床 带大槽钢支架摇床 摇床主要配件和易损件 主要配件表 编号 名称 规格 件数 备注 1 曲轴油封 ￠74×￠48×12 1 外购 2 往复杆油封 ￠60×￠36×12 2 外购 3 滚锥轴承 7310# 2 外购 4 三角皮带 A型2000 2 外购 主要易损件表 编号 图号 名称 件数 备注 1 K533.1.00-9 肘板 2 2 K533.1.00-7 摇杆 1 3 K533.1.00-8 摇杆上盖 1 4 K533.1.00-9 摇杆下盖 1 5 K533.1.00-10 后肘板座 1 6 K533.1.00-27 调节肘板座 1 7 K533.1.00-19 曲轴 1 8 K533.1.00-14 后轴轴承座 1 9 K533.1.00-23 往复杆 1 10 K533.1.00-24 往复铜杆套 1 11 K533.1.00-12 摇动撑板 4 12 K533.1.00-14 摇动下座 4